## Slide 1
Antislip Coat
Omschrijving: Antislip Coating is een 2-componenten oplosmiddelvrije, water gedragen gepigmenteerde Nano Coating, een rolcoating. De coating heeft een uitzonderlijk mechanische eigenschappen en chemische bestendigheid inclusief autobanden (weekmaker) bestendigheid. De coating is een zijdeglanzende Nano Coating.
Gebruiksdoel: Ideaal in ruimten voor opslag en logistiek, productieruimten, werkplaatsen,
garages, laadperrons, agrarische sector, hout, houtensteigers, openbare ruimtes, enz.
Productinformatie

## Slide 2
Toepassingen: Hout Gepoedercoate oppervlakken Stalen en aluminium ondergronden
Keramische materialen
Beton en Natuursteen elementen Voornaamste kenmerken: Water gedragen, zijdeglans
Water doorlaatbaarheid
Fysiologisch onschadelijk
Weinig geur
Goede dek kracht
Goede chemische en mechanische bestendigheid
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 3
Voornaamste kenmerken: Oplosmiddelvrij
Autobanden bestand
Viscositeit 1 (mPa.s) 350-450
Dichtheid 2 (g/cm3) 1.30
Slijtvastheid 3 (mg) -65
Hechtsterkte 4 (n/mm²) > 1.5 (betonbreuk)
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 4
Verwerkingsadvies: Mengverhouding: Component A; Component B = 32 : 68 (gewichtsdelen)
Component B volledig toevoegen bij Component A en gedurende 2 minuten mengen tot een homogeen mengsel. Afhankelijk van de gewenste viscositeit tussen 10% en 20% water toevoegen. Voeg het water al mengend en in kleine stapjes toe met tussenpozen, tot het water volledig is opgenomen in het mengsel. Begin met kleine hoeveelheden water en zo word het mengsel langzaam dunner. Pas tijdens verwerking op een project nooit het percentage water aan, dit zal namelijk kleurverschillen tot gevolg hebben. Vervolgens het mengsel overgieten in een schone emmer en dit nogmaals minimaal intensief doormengen. Dit om eventuele ongemengde delen aan de rand en/of bodem te voorkomen. Wanneer “ Antislip” gewenst is, voegt u dit toe bij deze fase en mengt het mengsel nogmaals voor 30 seconden. Mengen gebeurt bij voorkeur met een krachtige menger op laag toerental, 300 – 400 RPM.
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 5
Reinigen en onderhoud: Voor een duurzaam behoud van de vloer na de afwerking, dienen alle gemorste verontreinigingen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd en moet regelmatig worden schoongemaakt met behulp van borstels, schrob/zuigmachines, rubberwissers, hoge druk reiniging, enz. met gebruik van geschikte reinigingsmiddelen. Maak de vloer schoon met warmwater. Gebruik geen heet water (hoger dan 40°C).
Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn de algemene voorwaarden van de VVVF Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten in Nederland gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van toepassing tenzij anders overeengekomen. Inkoopvoorwaarde van afnemers kunnen wij niet aanvaarden.
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 6
Aanbrengen: Gebruik, afhankelijk van de grootte van de ruimte, een vachtroller van 25 cm of bij voorkeur 50 cm breed om de coating aan te brengen. Breng de coating snel en gelijkmatig aan, en werk steeds nat-in-nat om een egale afwerking te garanderen. Om te voorkomen dat de coating te snel droogt, moet je na het aanbrengen en uitvloeien wel ventileren. Dit voorkomt dat de lucht verzadigd raakt met waterdamp. Bij onvoldoende ventilatie blijft de coating te lang nat, wat kan leiden tot verstoring van het oppervlak en een onvolledige filmvorming van de coating. In slecht ventileerbare ruimtes, zoals badkamers, is extra ventilatie noodzakelijk. Let op: Dat er glinsterende, glanzende plekjes kunnen ontstaan. Deze worden veroorzaakt doordat de roller op bepaalde plekken te veel coating opneemt. Werk daarom altijd snel en binnen de aangegeven verwerkingstijd, die afhankelijk is van de temperatuur.
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 7
Verwerkingstijden: Verwerkingstijd : 20 minuten bij 20°C
Stofdroog : 20°C na 12 uren
Beloopbaar : 20°C na 24 uren
Licht belastbaar : 20°C na 48 uren
Volledig uitgehard : 20°C na 7 dagen
Applicatiemiddel: Aanbevolen rol : Vachtroller of XVLP spuit apparatuur Kleur en glans : Component A: Vloeistof, gekleurd
Component B : Vloeistof, geel
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 8
Verpakking: Component :1,2 kg, 2,4 kg, en 4.6kg emmers Component :2,55 kg, 5,1 kg en 10,2 kg emmers Component A + B :3,75kg, 7,5 kg en 15 kg emmers
Verbruik: Theoretisch rendement: 6 – 8 m2 p/kg (1 laag)
Het aangegeven verbruik is een richtwaarde. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kan deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden .
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 9
Slijtweerstand volgens Taber: CS10, 10N load, 0 -500 Cycles +/- 32,5mg
CS10, 10N load, 500 -1000 Cycles +/- 32,9mg ---> total na 1000 Cycles +/- 65,4mg
CS10, 10N load, 1000 -1500 Cycles +/- 30,9mg ---> total na 1500 Cycles +/-96,3mg
CS17, 10N load, 0 -500 Cycles +/- 49,1mg
CS17, 10N load, 500 -1000 Cycles +/- 48,3mg ---> total na 1000 Cycles +/- 97,4mg
CS17, 10N load, 1000 -1500 Cycles +/- 47,4mg ---> total na 1500 Cycles +/-114,8mg
Ondergrond behandeling: De ondergrond moet gezond en voldoende drukvast (minimaal 25 N/mm2) zijn, met een minimale hechtsterkte van 1,5 Nmm2. Betonnen ondergronden moeten volledig stof en vet vrij zijn, vrij van vuil, olie, en andere verontreinigingen. Zwak beton en los liggende cement gedragen egalisatie dienen verwijderd te worden en oppervlakte beschadiging, zoals gaten en holle ruimtes, moeten met Epoxygel opgevuld worden. GEBRUIK GEEN POLYESTERPLAMUUR, hierop wordt geen hechting verkregen.
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 10
Verwerkingscondities: Ondergrondtempratuur : Minimaal 10°C, maximaal +25°C
Omgevingstempratuur : Minimaal 10°C, maximaal +25°C
Vochtgehalte ondergrond : < 4% vocht te testen via een carbidmeting
Relatieve luchtvochtigheid : Maximaal 80% R.H. Dauwpunt: pas op voor condensatie! De tempratuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3° C hoger te liggen dan het dauwpunt om het risico van condensvorming en dus witte verkleuring op de vloerafwerking te verminderen. Tijdens het aanbrengen van de 2C Anti Slip Coat, mag de luchtvochtigheid maximaal 85% zijn en dient de temperatuur van het te behandelen oppervlak minimaal 3ºC boven het dauwpunt te liggen.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Zorg voor een geschikte ventilatie in de verwerkingsruimte.
Persoonlijke beschermingsuitrusting: Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding.
Productinformatie
Antislip Coat

## Slide 11
Bescherming handen: De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (Aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig> 480 minuten permeatie volgens EN 374): bv. nitrilrubber (> = 0,4 mm), butylrubber (> = 0,7 mm) en anderen.
Oogbescherming: Veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166 dragen.
Bescherming van de huid en het lichaam: Draag geschikte beschermende kleding.
Bescherming luchtwegen: Normaal gesproken is geen persoonlijke ademhalingsbescherming vereist. In geval van het risico op overmatige vorming van stof een geschikt masker dragen.
Overige informatie: Voor extra informatie raadpleeg het MSDS blad. Dit productblad werd samengesteld op basis van de laatste stand der techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergrond en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper /gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze informatie verliest de huidige haar geldigheid.
Productinformatie
Antislip Coat