## Slide 1
Product informatie
2C Color Coat
Omschrijving: 2C Color Coat is een transparante 2-componenten polysiloxan-epoxy coating. De op nanotechnologie gebaseerde coating is een 1-laags systeem welke in één arbeidsgang wordt aangebracht. Gebruiksdoel: 2C Color Coat wordt gebruikt voor het coaten van oppervlakken welke door de jaren onderhevig zijn geweest aan vervuiling en/of verkleuring. Ondergronden die een andere kleurstelling nodig hebben of een beschermende doelstelling hebben. Toepassingen: Aluminium gevel beplating
Gepoedercoate oppervlakken
Stalen ondergronden
Trespa gevelbeplating Beton en minerale ondergronden Kunststof toepassingen

## Slide 2
Product informatie
2C Color Coat
Voornaamste kenmerken: 2C Color Coat is in 35 verschillende kleuren te verkrijgen. Het product kan zonder op te ruwen aangebracht worden op het oppervlak. De aangebrachete nanolaag geeft een langdurige bescherming tegen vervuiling (10 jaar) Beschermt langdurig tegen verwering door UV en weersinvloeden. Behoudt langdurig zijn glans Vuil hecht zich minder aan de ondergrond en is eenvoudig te verwijderen. Product is siliconen vrij.

## Slide 3
Product informatie
2C Color Coat
Verwerkingsadvies: De ondergrond moet droog en vrij van vet, olie en stof zijn. Voor het verwijderen van eventuele aanslag en/of vetten raden wij de volgende stappen aan te volgen.
Reinigen: Cleaner schudden voor gebruik. Aanbrengen door middel van sproeien. Reinigen met de nano microvezeldoek of een zachte doek, spons of borstel. Eventueel naspoelen met water en bij grote oppervlakken met ruitenwisser droogtrekken. Voor extra reinigingsinformatie raadpleeg het productblad “ Cleaner.”

## Slide 4
Product informatie
2C Color Coat
Aanbrengen: Na droging 2C Colour Coat aanbrengen geschiedt gedaan te worden door een professional. Meng component A met component B in verhouding 7,5 :1(75 gram en 10 gram).Mix de componenten goed, zodat de vloeistof dun vloeibaar wordt Als applicatietechniek is gebruikmaking van mohair roller of XVLP spuitinstallatie aan te raden met een spuitmond(nozzle) van 0.8 ~ 1 mm, om een gelijke dikte van de coating te bewerkstelligen. Bij grote oppervlakten dient gewerkt te worden in kleinere gedeelten.
Indien men niet de beschikking heeft over een spuitinstallatie, kan de coating ook worden aangebracht met een mohair roller. Het gewenste resultaat zal afhangen van de mate waarin men gespecialiseerd is in deze aanbrengtechniek. De maximale verwerkingstijd bedraagt 2 uur, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

## Slide 5
Product informatie
2C Color Coat
Aanbrengen
Let op! Voordat er wordt gestart voer altijd eerst een proef uit, op 0,5m2 op een niet zichtbare plaats. Let op bij toepassingen, niet verwerken in direct zonlicht, wind of regen. Laat de verpakking niet open staan tijdens de applicatie.
Reinigen en onderhoud: Behandelde oppervlakken kunnen het beste gereinigd worden met een nano microvezeldoek en Conditioner van Pattycoatings of een milde reiniger waaraan geen schuurmiddelen, zuren en/of biocides zijn toegevoegd. Voor een streeploos resultaat kan deze reiniger het best worden verdund met osmose (kalkvrij water).

## Slide 6
Product informatie
2C Color Coat
Verwerkingstijden: Inductietijd : c.a. 20 minuten
Verwerkingstijd : 4 uur bij 23°C / 55% relatieve vochtigheid Stofdroog : 90 minuten bij 23°C / 55% relatieve vochtigheid Doorgedroogd : 6 uur
Volledig uitgehard :48 uur
Applicatiemiddel Aanbevolen rol: Nanocoat lakrol of een lakrol van polyesterschuim
XVLP spuit apparatuur Verdunnen : -------
Spuitopening : stand 5
Luchtvolume : 50 tot 70%
Reiniging gereedschap : Methanol

## Slide 7
Product informatie
2C Color Coat
Kleur en glans: Kleur droogt zichtbaar als zijdeglans op.
Verpakking: Component A in 0,75 kg en Component B in 0,1 kg . Verbruik: Theoretisch rendement: 10-20m2p/kg (1 laag) Verwerkingsconditie: Tijdens het aanbrengen van de 2C Perma Coat, mag de luchtvochtigheid maximaal 85% zijn en dient de temperatuur van het te behandelen oppervlak minimaal 5ºC boven het dauwpunt te liggen.

## Slide 8
Product informatie
2C Color Coat
VOC gehalte: EU grenswaarde voor dit product (cat.A/j); 500 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. Dit product is oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen, niet aan arbo.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Zorg voor een geschikte ventilatie in de verwerkingsruimte.
Persoonlijke beschermingsuitrusting: Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding.

## Slide 9
Product informatie
2C Color Coat
Bescherming handen: De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (Aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig> 480 minuten permeatie EN 374): bv. nitrilrubber (> = 0,4 mm), butylrubber (> = 0,7 mm) en volgens anderen. Oogbescherming: Veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166 dragen. Bescherming van de huid en het lichaam: Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.
Bescherming luchtwegen: Normaal gesproken is geen persoonlijke ademhalingsbescherming vereist. In geval van het risico op overmatige vorming van stof een geschikt masker dragen.

## Slide 10
Product informatie
2C Color Coat
Overige informatie: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
Voor extra informatie raadpleeg het MSDS blad.
Dit productblad werd samengesteld op basis van de laatste stand der techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergrond en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper /gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze informatie verliest de huidige haar geldigheid.
Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn de algemene voorwaarden van de VVVF Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten in Nederland gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van toepassing tenzij anders overeengekomen. Inkoopvoorwaarde van afnemers kunnen wij niet aanvaarden